附件1

35项纺织行业标准编号、名称、主要内容等一览表

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 标准主要内容 | 代替标准 | 采标情况 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FZ/T 01155-2020 | 纺织品 定量化学分析 牛皮纤维与某些其他纤维的混合物 | 本标准规定采用化学分析方法测定去除非纤维物质后牛皮纤维与某些其他纤维的混合物中牛皮纤维含量的方法。 本标准适用于牛皮纤维与羊毛或其他动物毛、蚕丝、醋酯纤维、纤维素纤维(棉、亚麻、苎麻、粘胶纤维、莫代尔纤维、铜氨纤维)、聚酰胺纤维、聚酯纤维、聚丙烯腈纤维、聚丙烯纤维、含氯纤维、聚氨酯弹性纤维的二组分混合物。 |  |  | 2021-04-01 |
|  | FZ/T 10016-2020 | 纺织经纱上浆用聚丙烯酸类浆料试验方法 不挥发物含量测定 | 本标准规定纺织经纱上浆用聚丙烯酸类浆料不挥发物含量测定的试验方法。 本标准适用于纺织经纱上浆用聚丙烯酸类浆料。 | FZ/T 10016-2011 |  | 2021-04-01 |
|  | FZ/T 10020-2020 | 纺织经纱上浆用聚丙烯酸类浆料试验方法 粘度测定 | 本标准规定纺织经纱上浆用聚丙烯酸类浆料粘度测定的试验方法。 本标准适用于纺织经纱上浆用聚丙烯酸类浆料。 | FZ/T 10020-2011 |  | 2021-04-01 |
|  | FZ/T 12005-2020 | 普梳涤与棉混纺本色纱线 | 本标准规定涤纶(棉型纤维)与棉混纺本色纱线产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。 本标准适用于环锭纺生产的普梳涤与棉混纺本色纱线，不适用于特种用途普梳涤与棉混纺本色纱线。 | FZ/T 12005-2011 |  | 2021-04-01 |
|  | FZ/T 12040-2020 | 涤纶(锦纶)长丝/氨纶包覆纱 | 本标准规定涤纶(锦纶)长丝/氨纶包覆纱的术语和定义、产品分类、标识、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于以本色涤纶(锦纶)长丝与氨纶为原料，通过加工组合而成的包覆纱。有色涤纶(锦纶)长丝与氨纶包覆纱可参照使用。 | FZ/T 12040-2013 |  | 2021-04-01 |
|  | FZ/T 12067-2020 | 涤纶羊毛混纺本色纱 | 本标准规定涤纶(棉型纤维)羊毛混纺本色纱产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。 本标准适用于环锭纺生产的，羊毛含量在30%及以内的涤纶羊毛混纺本色纱。 |  |  | 2021-04-01 |
|  | FZ/T 12015-2020 | 天然彩色棉纱线及含天然彩色棉纱线 | 本标准规定天然彩色棉纱线及含天然彩色棉纱线的术语和定义、产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输。 本标准适用于环锭纺、转杯纺生产的天然彩色棉纱线及含天然彩色棉纱线，不适用于特种用途天然彩色棉纱线及含天然彩色棉纱线。 | FZ/T 12015-2016、 FZ/T 12017-2016 |  | 2021-04-01 |
|  | FZ/T 12045-2020 | 粘胶纤维色纺纱 | 本标准规定粘胶纤维(棉型纤维)色纺纱的产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。 本标准适用于环锭纺、喷气涡流纺和转杯纺生产的粘胶纤维色纺纱。 | FZ/T 12045-2014、 FZ/T 12062-2019 |  | 2021-04-01 |
|  | FZ/T 15002-2020 | 纺织经纱上浆用聚丙烯酸类浆料 | 本标准规定纺织经纱上浆用聚丙烯酸类浆料的术语和定义、分类与标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于纺织经纱上浆用聚丙烯酸类浆料。 | FZ/T 15002-2011 |  | 2021-04-01 |
|  | FZ/T 50053-2020 | 再生纤维素纤维鉴别试验方法 着色后显微镜法 | 本标准规定采用着色后显微镜法鉴别再生纤维素纤维的试验方法。 本标准适用于本色的再生纤维素纤维，及可褪色的有色再生纤维素纤维。 |  |  | 2021-04-01 |
|  | FZ/T 51018-2020 | 纤维用海藻酸钠 | 本标准规定纤维用海藻酸钠(又名：褐藻酸钠)的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。 本标准适用于生产纤维的海藻酸钠。 |  |  | 2021-04-01 |
|  | FZ/T 54046-2020 | 循环再利用涤纶预取向丝 | 本标准规定循环再利用涤纶预取向丝(再生涤纶预取向丝)的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。 本标准适用于总线密度30-1200dtex、单丝线密度0.5-10.0dtex，圆形、扁平形、三叶形和十字形截面，本色，用于加弹和牵伸用再生涤纶预取向丝。直接织造用或其他类型再生涤纶预取向丝可参照使用。 | FZ/T 54046-2012 |  | 2021-04-01 |
|  | FZ/T 54047-2020 | 循环再利用涤纶低弹丝 | 本标准规定循环再利用涤纶低弹丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。 本标准适用于总线密度50-830dtex、单丝线密度0.5-6.0dtex，圆形截面，本色再生涤纶低弹丝。其他类型的再生涤纶低弹丝可参照执行。 | FZ/T 54047-2012 |  | 2021-04-01 |
|  | FZ/T 54048-2020 | 循环再利用涤纶牵伸丝 | 本标准规定循环再利用涤纶牵伸丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。 本标准适用于总线密度20-666dtex、单丝线密度0.5-6.0dtex，圆形截面、三叶形截面，本色的再生涤纶牵伸丝。其他类型的再生涤纶牵伸丝可参照使用。 | FZ/T 54048-2012 |  | 2021-04-01 |
|  | FZ/T 54124-2020 | 导电涤纶牵伸丝/涤纶牵伸丝混纤丝 | 本标准规定导电涤纶牵伸丝/涤纶牵伸丝混纤丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。 本标准适用于总线密度为50-360dtex、圆形截面、导电涤纶牵伸丝与涤纶牵伸丝经网络加工工艺形成的混纤丝。其他类型的导电涤纶牵伸丝/涤纶牵伸丝混纤丝可参照使用。 |  |  | 2021-04-01 |
|  | FZ/T 54125-2020 | 低熔点涤纶牵伸丝 | 本标准规定低熔点涤纶牵伸丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。 本标准适用于总线密度83-333dtex，单丝线密度2.3-5.0dtex，单一组份的、本色有光低熔点涤纶牵伸丝，其他类型低熔点涤纶牵伸丝可参照使用。 |  |  | 2021-04-01 |
|  | FZ/T 54126-2020 | 低熔点涤纶/涤纶复合牵伸丝 | 本标准规定低熔点涤纶/涤纶复合牵伸丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。 本标准适用于总线密度50-167dtex，单丝线密度2.1-7.0dtex，以低熔点涤纶为皮层，以涤纶为芯层的本色低熔点涤纶/涤纶复合牵伸丝，其他类型的低熔点涤纶/涤纶复合牵伸丝可参照执行。 |  |  | 2021-04-01 |
|  | FZ/T 54127-2020 | 循环再利用涤纶单丝 | 本标准规定循环再利用涤纶单丝的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。 本标准适用于线密度16.0-56.0dtex、对应当量直径0.038-0.072mm，线密度2500-13000dtex、对应当量直径0.480-1.096mm的圆形截面、本色的再生涤纶单丝。其他再生涤纶单丝可参照使用。 |  |  | 2021-04-01 |
|  | FZ/T 54128-2020 | 中、高强锦纶6牵伸丝 | 本标准规定中、高强锦纶6牵伸丝的术语和定义、分类与标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。 本标准适用于总线密度5.0-950.0dtex、单丝线密度0.9-30.0dtex，有光或半消光、圆形截面、扁平截面的本色的中、高强锦纶6牵伸丝。其他类型的中、高强锦纶6牵伸丝可参照使用。 |  |  | 2021-04-01 |
|  | FZ/T 54129-2020 | 有色超高分子量聚乙烯长丝 | 本标准规定有色超高分子量聚乙烯长丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。 本标准适用于在原液制备过程中加入颜料制得的、线密度15.0-2666.0dtex的有色超高分子量聚乙烯长丝。其他有色超高分子量聚乙烯长丝可参照使用。 |  |  | 2021-04-01 |
|  | FZ/T 55002-2020 | 锦纶浸胶子口布 | 本标准规定锦纶浸胶子口布的术语和定义、织物规格要求、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。 本标准适用于制造轮胎胎圈包布的锦纶6和锦纶66浸胶子口布。其他锦纶浸胶子口布可参照使用。 |  |  | 2021-04-01 |
|  | FZ/T 72028-2020 | 精梳亚麻混纺针织面料 | 本标准规定精梳亚麻混纺针织面料的规格、要求、试验方法、抽样规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。 本标准适用于亚麻含量10%以上精梳亚麻混纺针织面料。精梳汉麻混纺针织面料可参照执行。 |  |  | 2021-04-01 |
|  | FZ/T 72029-2020 | 珊瑚绒面料 | 本标准规定珊瑚绒面料的术语和定义、规格、要求、试验方法、判定规则、抽样规则和产品使用说明、包装、运输和贮存。 本标准适用于珊瑚绒面料，法兰绒面料可参照执行。 |  |  | 2021-04-01 |
|  | FZ/T 73046-2020 | 一体成型文胸 | 本标准规定针织一体成型文胸(含一片式和半片式)的术语和定义、型号和规格、要求、检验规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输、贮存。 本标准适用于鉴定针织一体成型文胸(含一片式和半片式)产品的品质。 | FZ/T 73046-2013 |  | 2021-04-01 |
|  | FZ/T 73016-2020 | 针织保暖内衣 絮片型 | 本标准规定针织保暖内衣 絮片型产品号型、要求、试验方法、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。 本标准适用于保温率在45%及以上的絮片型针织保暖内衣产品。不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服装。 | FZ/T 73016-2013 |  | 2021-04-01 |
|  | FZ/T 73019.2-2020 | 针织塑身内衣 调整型 | 本标准规定针织塑身内衣调整型产品的定义、产品分类、产品号型、要求、试验方法、抽样规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输、贮存。 本标准适用于鉴定以经编、纬编针织面料为主要材料制成的针织塑身内衣调整型产品的品质。本标准不适用于年龄在14岁及以下的婴幼儿及儿童服装。 | FZ/T 73019.2-2013 |  | 2021-04-01 |
|  | FZ/T 73066-2020 | 针织孕产妇文胸 | 本标准规定针织孕产妇文胸的术语和定义、产品分类、型号、要求、试验、抽样规则、判定规则及使用说明、包装、运输和贮存。 本标准适用于怀孕期妇女及哺乳期妇女穿着的针织文胸。 |  |  | 2021-04-01 |
|  | FZ/T 73067-2020 | 接触凉感针织服装 | 本标准规定接触凉感针织服装的术语和定义、产品号型、要求、检验规则、抽样规则、判定规则及产品使用说明、包装、运输和贮存。 本标准适用于以具有接触瞬间凉感性能的针织物为主要面料生产的针织服装。本标准不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服装。 |  |  | 2021-04-01 |
|  | FZ/T 73043-2020 | 针织衬衫 | 本标准规定针织衬衫的产品号型、要求、检验规则、判定规则和产品使用说明、包装、运输和贮存。 本标准适用于以针织面料为主要材料制成的针织衬衫。本标准不适用于含有填充物的衬衫或年龄在36个月及以下的婴幼儿产品。 | FZ/T 73043-2012 |  | 2021-04-01 |
|  | FZ/T 73068-2020 | 海藻纤维混纺针织服装 | 本标准规定海藻纤维混纺针织服装产品术语和定义、号型、要求、试验、判定规则及产品使用说明、包装、运输和贮存。 本标准适用于实测含海藻纤维10%及以上的针织服装产品。 |  |  | 2021-04-01 |
|  | FZ/T 74001-2020 | 纺织品 针织运动护具 | 本标准规定针织运动护具的术语和定义、产品分类、规格、要求、试验方法、抽样规则、判定规则和产品使用说明、包装、运输和贮存。 本标准适用于以纺织纤维为主要原料采用针织工艺织造成型的或采用针织布与聚氨酯泡沫材料贴合制作的针织运动护具，包括护踝、护腿、护膝、护腰、护腕、护臂、护肘、护肩及头带等产品。 本标准不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿针织运动护具。 | FZ/T 74001-2013 |  | 2021-04-01 |
|  | FZ/T 62042-2020 | 凉感面料床上用品 | 本标准规定凉感面料床上用品的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以含有接触瞬间凉感功能的织物为面料加工制成的床上用品。 |  |  | 2021-04-01 |
|  | FZ/T 63051-2020 | 缝纫用涤纶长丝本色线 | 本标准规定缝纫用涤纶长丝本色线产品的术语和定义、产品分类、标记、要求、分等规定、试验方法、检验规则、包装标志和运输贮存。 本标准适用于缝纫用涤纶长丝本色线。 |  |  | 2021-04-01 |
|  | FZ/T 63052-2020 | 涤纶短纤织带 | 本标准规定涤纶短纤织带的术语和定义、技术要求、分等规定、试验方法、检验规则、包装标志、运输贮存。 本标准适用于机织织带机生产的宽度范围在3-100mm之间的涤纶短纤织带。 |  |  | 2021-04-01 |
|  | FZ/T 63053-2020 | 编织子母带 | 本标准规定编织子母带的术语和定义、要求、分等规定、试验方法、检验规则、包装标志和运输贮存。 本标准适用于涤纶、锦纶、丙纶、棉采用编织工艺加工成的子母带。其他材料参照执行。 |  |  | 2021-04-01 |